岩固工业                                                  材料选用表

介质——材料选用表

	介质
	材料牌号

	
	Steel C.I

.D.I.
	Brz
	316SS
	20

合金
	CD4MCu
	Mon
	Ni
	H-B
	H-C
	Ti
	Zi

	乙醛，70℉
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	A
	A
	A

	醋酸，70℉
	×
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	A

	醋酸，<50%，沸点
	×
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A

	醋酸，<50%，沸点
	×
	×
	B
	A
	C
	B
	B
	×
	A
	A
	A

	丙酮，沸点
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	三氯化铝，<10%，70℉
	×
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	A
	
	B
	A

	三氯化铝，>10%，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	C
	×
	A
	
	B
	A

	三氯化铝，<10%，沸点
	×
	×
	×
	C
	×
	×
	×
	A
	
	×
	A

	三氯化铝，>10%，沸点
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	A
	×
	×
	A

	硫酸铝，70℉
	×
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	硫酸铝，<10%，沸点
	×
	B
	B
	A
	B
	×
	×
	A
	A
	A
	A

	硫酸铝，>10%，沸点
	×
	C
	C
	B
	C
	×
	×
	B
	B
	C
	B

	氯化铵，70℉
	×
	×
	B
	B
	B
	B
	B
	
	A
	A
	A

	氯化铵，<10%，沸点
	×
	×
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	A
	A

	氯化铵，>10%，沸点
	×
	×
	×
	C
	×
	C
	C
	
	C
	C
	C

	氟硅酸铵，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	
	C
	×
	×

	硫酸铵，<40%，沸点
	×
	×
	B
	B
	C
	B
	B
	×
	B
	A
	A

	砷酸225℉
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	
	
	
	

	氯化钡，<30%，70℉
	×
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	氯化钡，<5%，沸点
	×
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	氯化钡，>5%，沸点
	×
	C
	×
	C
	×
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	氢氧化钡，70℉
	B
	×
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	A

	硝酸钡，沸点
	C
	×
	B
	B
	B
	
	B
	B
	
	B
	B

	硫酸钡，70℉
	C
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	
	
	A
	A

	苯(甲)酸
	×
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A

	硼酸，沸点
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	B

	三氯化硼，70℉(干)
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	

	三氟化硼，70℉，10%(干)
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	
	A
	
	

	盐水，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	B
	B
	

	溴(干)，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	C
	B
	B
	×
	×

	溴(湿)，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	C
	
	B
	×
	×

	硫酸氢钙，70℉
	×
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	
	B
	A
	A

	硫酸氢钙，沸点
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	
	C
	A
	A

	氯化钙，70℉
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A

	氯化钙，<5%，沸点
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	氯化钙，>5%，沸点
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	B

	氢氧化钙，70℉
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	A
	A
	

	氢氧化钙，<30%，沸点
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	A
	A
	

	氢氧化钙，>30%，沸点
	×
	×
	C
	C
	C
	C
	C
	
	B
	A
	

	氯酸钙，<2%，70℉
	×
	×
	×
	C
	×
	×
	×
	
	A
	A
	A

	氯酸钙，>2%，70℉
	×
	×
	×
	C
	×
	×
	×
	
	B
	A
	B

	苯酚，70℉
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	二硫化碳，70℉
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	
	
	A
	

	碳酸，70℉
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A

	四氯化碳，100%，沸点
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	A

	氯酸，70℉
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	×
	×
	C
	
	

	次氯酸，70℉
	C
	C
	B
	B
	B
	
	
	
	A
	A
	A

	氯乙酸，70℉
	×
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	A
	B

	氯磺酸，70℉
	×
	×
	×
	C
	`×
	×
	×
	A
	A
	B
	×

	铬酸，<30%
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	
	B
	A
	A

	柠檬酸
	×
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	硝酸铜，75℉
	C
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	×
	×
	B
	

	硫酸铜，沸点
	×
	C
	C
	C
	C
	×
	×
	
	A
	A
	A

	甲苯基酸
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	
	

	氯化铜
	×
	C
	×
	×
	×
	C
	×
	
	C
	B
	×

	氰醇，70℉
	C
	
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	二氯乙烷
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	B

	二甘醇，70℉
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	二硝基氯苯，70℉(干)
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	乙醇胺，70℉
	B
	×
	B
	B
	B
	C
	×
	
	
	A
	A

	乙醚，70℉
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	乙醇，沸点
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	氯乙烷，70℉
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	乙硫醇，70℉
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	硫酸乙酯，70℉
	C
	×
	B
	A
	B
	
	
	B
	B
	
	

	二氯乙醇，70℉
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	
	
	
	
	

	二氯乙烯，70℉
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	乙二醇，70℉
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	A

	环氧乙烷，70℉
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A

	
	C
	×
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A

	三氯化铁，<5%，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	A
	A
	B

	三氯化铁，>5%，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	B
	B
	×

	硝酸铁，70℉
	×
	×
	B
	× 
	B
	×
	×
	
	B
	
	

	硫酸铁，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	C
	C
	
	B
	B
	B

	硫酸亚铁，70℉
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	A
	A

	甲醛，沸点
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	甲酸，212℉
	×
	C
	×
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	A

	氟立昂，70℉
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	盐酸，<1%，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	A

	盐酸，1%~20%，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	A

	盐酸，>20%，70℉
	×
	×
	×
	×
	
	×
	×
	B
	C
	×
	B

	盐酸，<0.5%，175℉
	×
	×
	C
	C
	C
	×
	×
	A
	C
	×
	A

	盐酸，0.5%~2%，175℉
	×
	×
	×
	
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	A

	氢氰酸，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	
	

	双氧水，<30%，<150℉
	C
	×
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	氢氟酸，<20%，70℉
	×
	B
	×
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	×
	×

	氢氟酸，>20%，50℉
	×
	C
	×
	C
	×
	C
	C
	C
	B
	×
	×

	氢氟酸，沸点
	×
	×
	×
	×
	×
	C
	×
	
	C
	×
	×

	氟硅酸，70℉
	×
	
	C
	B
	C
	
	
	
	B
	
	

	乳酸，<50%，70℉
	×
	B
	A
	A
	A
	×
	C
	B
	B
	A
	A

	乳酸，>50%，70℉
	×
	B
	B
	B
	B
	 C
	C
	B
	B
	A
	A

	乳酸，<5%，沸点
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	B
	B
	A
	A

	石灰乳，70℉
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	氯化镁，70℉
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	氯化镁，<5%，沸点
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	氯化镁，>5%，沸点
	×
	C
	×
	C
	×
	C
	C
	B
	B
	B
	B

	氢氧化镁，70℉
	B
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	

	硫酸镁
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B

	马来酸
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	

	硫醇
	A
	×
	A
	A
	A
	×
	×
	
	
	
	

	氯化银，<2%，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	C
	
	B
	A
	A

	硝酸银，70℉
	C
	×
	B
	B
	B
	C
	
	
	C
	
	

	甲醇，70℉
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	萘磺酸，70℉
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	
	

	环烷酸，沸点
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	
	

	氯化镍，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	C
	×
	A
	
	B
	B

	硫酸镍
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	
	B
	
	A

	硝酸
	×
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	
	
	B
	B

	硝基苯，70℉
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	

	硝基甲烷，70℉
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	硝基丙烷，70℉
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	亚硝酸，70℉
	×
	×
	×
	C
	×
	×
	×
	
	
	
	

	氧化亚氮，70℉
	C
	C
	C
	C
	C
	×
	×
	
	C
	
	

	油酸
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	发烟硫酸，70℉
	B
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	B
	B
	B
	

	草酸
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	×
	A

	棕榈酸
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	
	
	
	

	光气，70℉
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	
	

	磷酸，<10%，70℉
	×
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	磷酸，>10%~70%，70℉
	×
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	B

	磷酸，<20%，175℉
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	B

	磷酸，>20%，175℉<85%
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	C
	C
	C

	磷酸，<10%，沸点，<85%
	×
	C
	×
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	酞酸，70℉
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	酞酐，70℉
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	

	苦味酸，70℉
	×
	×
	C
	B
	C
	C
	×
	
	B
	
	

	碳酸钾
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	氯酸钾
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	
	B
	A
	A

	氯化钾，70℉
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	氰化钾，70℉
	B
	×
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	
	

	重铬酸钾
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	
	B
	A
	A

	赤血盐
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	亚赤血盐，70℉
	×
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	B

	氢氧化钾，70℉
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	B
	A

	次氯酸钾
	×
	C
	C
	B
	C
	×
	×
	
	B
	A
	

	碘化钾，70℉
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	锰酸钾
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	
	B
	
	

	磷酸钾
	C
	C
	B
	B
	B
	
	
	
	
	B
	B

	海水，70℉
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	硫酸氢钠，70℉
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	A

	溴化钠，70℉
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	
	

	碳酸钠
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	氯化钠，70℉
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	A

	氰化钠
	B
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	
	
	B
	

	重铬酸钠
	B
	×
	B
	B
	B
	
	
	
	
	B
	

	乙醇钠
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	

	氟化钠
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B

	氢氧化钠，70℉
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	次氯酸钠
	×
	×
	C
	C
	C
	×
	×
	
	B
	A
	B

	乳酸钠，70℉
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	
	C
	C
	
	

	氯化锡，<5%，70℉
	×
	C
	×
	C
	×
	C
	C
	B
	B
	A
	A

	氯化锡，>5%，70℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	B
	C
	B
	B

	熔融硫磺，175℉
	×
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	
	B
	A
	

	二氧化硫，70℉
	B
	×
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	A
	A
	

	硫酸，<2%，70℉
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	
	B
	C
	

	硫酸，2%~40%，70℉
	×
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	A

	
	×
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	×
	A

	硫酸，40%~90%，70℉
	×
	×
	×
	B
	×
	×
	×
	A
	A
	×
	C

	硫酸，93%~98%，70℉
	B
	×
	B
	B
	B
	×
	×
	B
	B
	×
	C

	硫酸，<10%，175℉
	×
	C
	×
	B
	×
	×
	×
	A
	C
	×
	B

	硫酸，10%~60%及80%，175℉
	×
	×
	×
	B
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	C

	硫酸，60%~80%，175℉
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	C

	硫酸，<3/4%，沸点
	×
	×
	C
	B
	C
	×
	×
	B
	B
	×
	B

	硫酸，3/4%~40%，沸点
	×
	×
	×
	C
	×
	×
	×
	B
	C
	×
	B

	硫酸，40%~65%及>85%，沸点
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	硫酸，65%~85%，沸点
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	亚硫酸，70℉
	×
	C
	C
	B
	C
	×
	×
	B
	B
	A
	B

	四氯化钛，70℉
	C
	
	C
	B
	C
	C
	
	
	C
	
	

	二氯乙烯，沸点
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	尿素，70℉
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	B

	醋酸乙烯酯
	B
	B
	B
	B
	B
	
	
	
	B
	
	

	氯乙烯
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	

	水，沸点
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	氯化锌
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	
	A
	A

	氰化锌
	×
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	硫酸锌
	×
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	C
	A
	


注：1.表中材料代号含义如下：

C．I．――铸铁。ASTM　A48

D．I．――球墨铸造铁，ASTM　A536

Steel――铸造钢，ASTM　A216－WCA或WCB……

Brz.――耐酸青铜，ASTM　B143A2

316SS――不锈钢，ASTM　A744Gr.CF-8M AISI316

CD4Mcu――不锈钢（双相钢），ACI　CD－4MCu
Mon――蒙乃尔E级，ASTMA 744Gr. M-35

Ni――镍钢，AST MA744Gr.Cz-100

H-B――哈氏合金-B，ASTMA494

H-C――哈氏合金-C，ASTMA494

Ti――纯钛，ASTM B367Gr. C-1

Zi――锆

2.表中符号含义如下

A—满；B—适用；C—限制使用；×--不适用

